1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

## „ Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie – Etap I”

Spis treści specyfikacji technicznych:

- Specyfikacja techniczna ogólna - STO

- Szczegółowa specyfikacja techniczna - SST

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO ) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontami  i modernizacją  dróg

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na realizację „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie – Etap I”

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Inwestora.

1.4.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty  Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej ( w szczególności koszty wytyczenia obiektów oraz ewentualnego wskazania granic, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej itd.).

- koszty oznakowania budowy oraz koszty projektów organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i  p.poż.,

- koszty utrzymania placu budowy w tym mediów,

- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz opisanych w SST.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w tym dokumentację projektową oraz STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za określenie  lokalizacji   i współrzędnych  punktów głównych obiektu, w tym reperów roboczych oraz  ochrona  punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca  kolejność ich ważności:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- STWiOR;

- Obmiar robót;

- Dokumentacja projektowa  ;

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru lub Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  SST i z dokumentacją projektową.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg  dojazdowych Wykonawca będzie odpowiadał za ich naprawę.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W przypadku wstrzymania przerwania lub

2. MATERIAŁY

2.1.Inspektor nadzoru, (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
 z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,
 w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający uzna iż dany materiał równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy jakościowe i użytkowe nie gorsze niż materiały projektowane w szczególności cechy  opisane w SST. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów  zamiennych. Dopuszczone  zaakceptowane rodzaje materiałów  nie mogą być później zamieniane bez zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru lub Inwestora w terminie przewidzianym 
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru lub Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru lub Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru (Inwestora) dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru (Inwestor) ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru (Inwestor) natychmiast wstrzyma użycie do robót  materiałów,  które nie będą posiadać stosownych badań  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru lub Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru lub Inwestora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru lub Inwestora.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru lub Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru lub Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru lub Inwestora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów
 i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie wymagany.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór końcowy

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest faktyczne wykonanie robót. Odbioru końcowego obiektu dokonuje komisja odbiorową – po pisemnym zgłoszeniu

gotowości do odbioru przez wykonawcę. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpoczęcie odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia. Na w/w odbiór końcowy wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty związane z realizowanym zadaniem

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Rozliczenie robót następować będzie fakturami na zasadach określonych w umowie zawartej

pomiędzy inwestorem a wykonawcą .

W umowie określone zostaną:

- etapy rozliczeniowe

- zasady rozliczenia (obmiar robót, ryczałt)

- zasady płatności

- terminy płatności

Podstawą do zapłaty jest wykonanie robót ujęte w kosztorysie ofertowym.

## Tom II

### SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie – Etap I”

- Przedmiot SST

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  podstawowym dokumentem określającym wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót realizowanych w ramach kontraktu

1.1  Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:

Kod CPV

45111100-9 	Roboty w zakresie burzenia

45112000-5 	Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111230-9	 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233220-7 	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

- SST składa się z następujących części:

  - Przedmiot  SST – wyszczególnienie robót

  - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

  - Wykonanie koryta i zagęszczenie podłoża

  - Podbudowy z kruszyw

  - Warstwa ścieralna

  - Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej

  - Kanalizacja deszczowa

  - Oznakowanie poziome i pionowe

  - Linia oświetlenia ulicznego

  - Prace wykończeniowe

2.1.  	 Przedmiot  SST  -  wyszczególnienie robót

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul. Przy Torach w Baranowie – Etap I  na długości  766 mb. obejmującej swym zakresem:

- Wykonanie prac rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy na powierzchni ok. 859 m2

- wykonanie nowej podbudowy w celu poszerzenia jezdni na powierzchni ok.1868m2,

- wykonaniu korekty geometrii jezdni,

- wykonanie nowej nawierzchni na powierzchni ok. 5677 m2

- wykonanie zjazdów indywidualnych,

- przebudowę chodników na długości ok. 120m,

- wykonanie odwodnienia w postaci 11 wpustów ulicznych włączonych do kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie istniejących rowów,

- wykonanie dwóch zatok parkingowych o powierzchni ok. 343m2

- Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci progu zwalniającego oraz oznakowania poziomego i pionowego wg. projektu organizacji ruchu,

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w postaci 18 słupów z oprawami oświetleniowymi.

2.1.1 Roboty przygotowawcze

Zakres robót obejmuje: wytyczenie granic pasa drogowego; karczowanie zakrzewień, rozebrane nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych; rozebranie podbudowy z kruszywa; rozebranie istniejących krawężników betonowych i ław pod krawężniki, rozbiórkę chodników z płyt betonowych i obrzeży trawnikowych; demontaż pionowych znaków drogowych (znaki należy dowiedź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego), wywóz gruzu z dokonanych rozbiórek, rozbiórkę istniejących studni ściekowych i wpustów ulicznych wraz z dokonaniem zasypania powstałych wykopów, rozbiórkę i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. ułożenie rur osłonowych (typu Arota) na kablu energetycznym,  Szczegółowe ilości prac do wykonania określone zostały w przedmiarze robót.

2.1.2  Roboty ziemne.

Zakres robót obejmuje  wykonanie prac ziemnych sprzętem mechanicznym w ilości ok. 1527 m2 związanych z przygotowania koryta drogi, wywóz urobku z terenu budowy i wykonanie ręcznego plantowania w ilości  ok. 1923 m2 gruntu rodzimego.

2.1.3. Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych.

Zakres robót obejmuje wykonanie regulacji wszystkich występujących studzienek dla istniejących urządzeń podziemnych jakie występują w pasie przebudowywanego odcinka drogi.

2.1.4. Kanalizacja deszczowa.

Roboty obejmują wykonanie kanalizacji deszczowej w postaci przykanalików z rur z PP o średnicy 200mm  ułożonych w wykopie na podsypce z kruszyw o łącznej długości ok. 97 mb wraz z podłączeniem 14 szt. studzienek ściekowych o średnicy 500mm z osadnikiem i wpustem ulicznym typu ciężkiego (typ D400) oraz wbudowaniem 4 szt. studni rewizyjnych (przelotowych) z kręgów betonowych średnicy 1000mm wyposażonych we włazy typu ciężkiego (typ D400).  Do wykonania przewidziany został przepust pod drogą z rur PEHD Ø 50cm na ławie z kruszywa długości 8,5m z obustronną obudową wylotów kostką kamienną. Zakres prac obejmuje odtworzenie istniejących rowów służących odwodnieniu drogi.

2.1.5. Podbudowa.

Drogi:

W ramach prac należy wykonać: profilowanie i zagęszczenie podłoża metodą mechaniczną pod warstwy konstrukcyjne drogi w ilości ok. 1868m2, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych w ilości ok. 8165 m2, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych w ilości ok. 3226m2,   skropienie asfaltem nawierzchni drogowych na powierzchni ok. 9407m2. dolne warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20cm  i 23cm i uziarnieniu 0/31,5mm,  podbudowy gr. 10cm z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20kg/m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową

Zjazdy:

dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20cm  i uziarnieniu 0/31,5mm,

Chodniki:

dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 15cm  i uziarnieniu 0/31,5mm,

2.1.6. Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych.

Zakres prac obejmuje:

Drogi;

wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm z wykonaniem ław betonowych z C12/15 w ilości 443,60 mb,  Wykonanie krawężników najazdowych o wym. 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm z wykonaniem ław betonowych z C12/15 w ilości 208 mb.

Chodniki:

Wykonanie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm w ilości 442,35mb.

2.1.7. Nawierzchnie

Drogi:

Zakres prac obejmuje wykonanie: warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 11W 50/70 grubości 4cm w ilości ok. 1143m2, warstwy ściernej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S 50/70 grubości 4cm w ilości 4534m2.

Zatoki parkingowe:

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni zatok postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm w ilości ok. 351m2.

Zjazdy:

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni zjazdów o powierzchni ok. 80m2 z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1-3 grubości 5cm

Chodniki:

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej koloru szarego grubości 8cm w ilości 312 m2 oraz opasek z płyt betonowych  o wym. 50x50x7cm w ilości 82 m2,

2.1.8 Oznakowanie poziome i pionowe.

Zakres robót obejmuje  wykonanie oznakowania poziomego:

na gorąco za pomocą mas termoplastycznych w postaci pasów ciągłych (34,28m2), pasów przerywanych (8,08m2), przejść dla pieszych (29m2)  i strzałek kierunku (31,84m2); oznakowania poziomego w postaci strzałek kierunkowych za pomocą mas termoplastycznych o powierzchni 1,58 m2.

Wykonanie 19 szt. punktowych elementów odblaskowych (PEO)

Wykonanie oznakowania pionowego – znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych 
i informacyjnych w ilości 48 szt. na słupkach z rur stalowych oraz demontaż części istniejących słupków pod znaki (18 szt.)

2.1.9 Linia oświetlenia ulicznego.

W ramach robót przewidziane jest:

- wykonanie demontażu 3 kpl. istniejących latarni,

- wybudowanie nowej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z 18 szt, latarni (kompletne słupy typu SAL-8 z oprawami oświetleniowymi. )

2.1.10 Prace wykończeniowe

Zakres prac obejmuje uporządkowanie i przywrócenie do należytego stanu  terenu robót w tym:

-  wykonanie humusowania skarp warstwą gr. 6cm z obsianiem trawą na powierzchni 1227 m2

-  wykonanie poboczy (918m2) z tłucznia kamiennego 0/31,5mm o grubości 10cm.

2.2 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Przed przystąpieniem do wykonania robót opisanych powyżej  w punkcie  2.1.2 , 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6.  Wykonawca winien wyznaczyć w terenie granice pasa drogowego.

Granica pasa drogowego  oraz  punkty główne obiektu powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 100 m.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia.

2.3	 Wykonanie koryta i zagęszczenie podłoża

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany do wbudowania w nasypy  pozostała ilość zostanie wywieziona na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97 (na głębokości od 20 do 50 cm)   oraz  1,00   dla   warstwy górnej o grubości 20 cm.

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. Nierówności koryta (profilowanego podłoża) nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%.

2.4	Podbudowy z kruszyw

Podbudowę należy wykonać z tłucznia z kruszywa łamanego - warstwa dolna   śr. 0/31,5

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków
 i rzędnych wysokościowych.

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Grubość podbudowy Podczas budowy będzie sprawdzona w minimum 2 punktach na każdym odcinku drogowym.  Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  niż +10 cm, -2 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 20 cm.

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać - 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 0,5 %. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż  ± 10%, Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie przy użyciu  układarki kruszyw.

  - Warstwa ścieralna

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu oczyszczonym  i skropionym lepiszczem.  Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich

warunkach atmosferycznych. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie 
z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 100 m, w osi lub przy brzegach warstwy. Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi.

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36  oraz ilość wbudowanego materiału na określoną powierzchnię  nie mogą odbiegać od projektu o więcej niż 15 %.

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 50 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi  należy stosować metodę 
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu 
w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną  powierzchnią.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

  - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam 
i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 06250 i wynosić nie więcej niż 5%. Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

2.7. Kanalizacja deszczowa

W czasie wykonywania robót montażowych kanalizacji deszczowej należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do jego budowy. Spadki i głębokości posadowienia przewodu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Wykopy pod kanał deszczowy należy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych. Ziemię z wykopu należy składować wzdłuż wykopu z zachowaniem bezpiecznej odległości (min. 1,0m). Nadmiar gruntu z należy  wywieźć. Ściany wykopów należy umocnić szalunkiem ażurowym. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm dla gruntów zwięzłych oraz +5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5cm.

Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:

·  wpust uliczny żeliwny

·  wiaderko stalowe na zanieczyszczenia

·  pierścień odciążający

·  rury betonowe o średnicy 0,5m wg

·  płyta fundamentowa o grubości 15 cm , wykonana z betonu klasy B20, W4, M-100

Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone , wszelkie występy i nadlewki usunięte. Maksymalny luz między kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. Studzienki posadowić na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 10cm.

Studzienki połączeniowe, rewizyjne o średnicach 1000mm należy wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych wykonanych z betonu klasy B35 o stopniu wodoszczelności W10. Połączenie kręgów należy wykonać za pomocą uszczelek. Dolną część studzienki należy wykonać jako element monolityczny: krąg z dnem , z wyprofilowaną kinetą oraz z otworami do wprowadzenia przewodów. Przejście rur przez ścianę komory roboczej należy wykonać w sposób elastyczny i zapewniający szczelność. Pokrywę studzienki stanowi płyta żelbetowa z włazem żeliwnym klasy D400. Włazy żeliwne należy montować nad spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki należy wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe montowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. Studnie posadowić na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 10cm.

W miejscach kolizji kanalizacji deszczowej z kablami telefonicznymi i energetycznymi, na kable nałożyć dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na trasie przebiegu kabli ułożyć folię ostrzegawczą o kolorze odpowiadającym rodzajowi kabla.

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, przy użyciu wody.

Wszystkie czynności związane z próbami i odbiorami robót (przed zasypem) winny być wykonane w obecności inspektora nadzoru inwestycyjnego i odnotowane w protokółach i dzienniku budowy.

2.8 Oznakowanie Poziome i Pionowe

2.8.1. Oznakowanie Poziome.

Zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania metodą na gorąco za pomocą mas termoplastycznych oraz wykonanie progu zwalniającego płytowego.

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia 
i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie.

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna. W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna  wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z  zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo miejsca łatania  nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor nadzoru  W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność nakładanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace można wykonywać ręcznie, przy Użyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.8.2. Oznakowanie Pionowe.

Zakres robót obejmuje  wykonanie znaków na słupkach z rur stalowych o średnicy 50mm.

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonywanego „na mokro”,

- z betonu zbrojonego,

- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inwestora. Klasa betonu powinna być zgodna
z dokumentacją  projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Inwestora.  Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników, zaakceptowanych przez Inwestora Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek  wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:

- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem
5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy  atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:

- blacha stalowa,

- blacha z aluminium lub stopów z aluminium,

- inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego, który powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych.

2.9 Linia oświetlenia ulicznego.

W ramach robót przewidziane jest:

- wykonanie demontażu 3 kpl. istniejących latarni,

- wybudowanie nowej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z 18 szt, latarni (kompletne słupy typu SAL-8 z oprawami oświetleniowymi. )

Kable ułożyć w wykopie na 10cm warstwie piasku w projektowanym chodniku i ścieżce rowerowej.

Skrzyżowanie kabla z urządzeniami podziemnymi wykonać z zastosowaniem osłon typu Arot. Ułożony kabel przysypać 10 cm warstwą piasku a następnie warstwa 25 cm ziemi rodzimej na której należy ułożyć folie koloru niebieskiego i ostatecznie zasypać.

2.10  Prace wykończeniowe

W ramach prac wykończeniowych należy dokonać uporządkowania i przywrócenia do należytego stanu  terenu robót. Zakres prac obejmuje wykonanie humusowania skarp warstwą gr. 6cm z obsianiem trawą na powierzchni 1227 m2, oraz wykonanie poboczy (918m2) z tłucznia kamiennego 0/31,5mm 
o grubości 10cm.